Esercizio: criteri di plasticità

Una barra cilindrica di diametro D è sottoposta a carico assiale (P=10,00 kN) e a momento torcente (Mt=1000 Nmm). La legge di flusso plastico del materiale è la seguente:  = 513 0,15 MPa.

Si verifichi: in quale dei seguenti casi si raggiunge il campo plastico secondo il criterio di Von Mises:

- Caso 1: D= 5 mm

- Caso 2: D=8 mm

- Caso 3: D=10 mm

Soluzione:

La condizione di plasticità di Von Mises, scritta in coordinate xyz, vale:

; con   (0,2% limite di proporz.tà)

In condizioni di sollecitazione di pura torsione vale:

, dove:  = distanza dell'area elementare dal centro di torsione; J = momento d'inerzia polare definito come:

Per le sezioni piene il momento d'inerzia polare è dato da:

Ce è il raggio esterno. Per sezioni piene Ce = ;

Pertanto si può scrivere:

Mentre, per quanto concerne la sollecitazione assiale:

di conseguenza la condizione di plasticità di von Mises si riduce a:

Pertanto si avrà:

- Caso 1 __________________________________________________________________

e

infatti 528724,74 > 81578,13

La barra subirà deformazioni permanenti

- Caso 2 __________________________________________________________________

e

infatti 79750,85 < 81578,13

La barra non subirà deformazioni permanenti.

- Caso 3 __________________________________________________________________

e

infatti 32578,41 < 81578,13

La barra non subirà deformazioni permanenti.