2° COMPITO INTERMEDIO TECNOLOGIA MECCANICA - 27 MAGGIO 2008

ESERCIZIO 1 ____________________________________________________________________________________

Si consideri un massello cilindrico in acciaio (C=610 N/mm2, n=0,18) le cui dimensioni siano pari a : D0=160 mm, h0= 180 mm. Riduzione dell’altezza iniziale del 40%. Supponendo di voler eseguire un processo di upsetting con =0,3 all’interfaccia stampo/pezzo, e considerando 3 steps di deformazione di uguale ampiezza:

- Disegnare il diagramma - corrispondente;

- Calcolare il valore della tensione assiale in corrispondenza dell’ultimo step di deformazione per i seguenti valori del raggio: 50mm, 100mm.

- Disegnare il diagramma delle tensioni assiali all’interfaccia pezzo/stampo

- Calcolare il carico massimo necessario (in tonnellate) per eseguire lo schiacciamento.

- Supponendo che, per ogni step, il valore del carico di schiacciamento si mantenga costante, calcolare il costo di una commessa di 30.000 pz, sapendo che:

costo energia=0,14 €/kWh; costo manodopera=15€/h; Velocità di schiacciamento=4 mm/min; Rendimento=0,75; impegno manodopera=5 sec/pz.

ESERCIZIO 2 ____________________________________________________________________________________

Sia data una billetta in alluminio 6061-O allo stato ricotto (C=205 MPa; n=0,2) di diametro iniziale D0=200 mm. Volendo ridurne la sezione del 60% attraverso un processo di estrusione diretta, per mezzo di una matrice con angolo di inclinazione del die pari a 30° e fattore di attrito m=0.22, calcolare:

- Il carico necessario (ton) per estrudere la billetta in condizioni stazionarie.

- La potenza meccanica richiesta alla pressa per l'estrusione della suddetta billetta di lunghezza iniziale pari a 800mm (=0,8), considerando una velocità di estrusione pari a V = 3 m/min.

- Il costo di energia di una commessa che prevede l’esecuzione di un lotto di 10.000 pz (cE=0,13 €/kWh).

- Diagrammare qualitativamente come variano i termini energetici che intervengono in un processo di estrusione rispetto all’angolo di inclinazione del die.

ESERCIZIO 3 ____________________________________________________________________________________

Un semilavorato cilindrico di diametro D=5 mm è sottoposto a carico assiale (P=10 kN) e a momento torcente (Mt=1000 Nmm). La legge di flusso plastico del materiale è la seguente:  = 610 0,18 MPa. Il pezzo è stato sottoposto in precedenza a uno schiacciamento tale da ottenere una deformazione ingegneristica pari a 0,3. Verificare numericamente (utilizzare il criterio di von Mises) se il nuovo stato di sollecitazione definisce una deformazione permanente del semilavorato in oggetto.

ESERCIZIO 4 ____________________________________________________________________________________

Descrivere, con l’ausilio di un apposito diagramma “qualitativo”, come variano le tensioni di flusso plastico al variare della temperatura del semilavorato.

________________________________________ Formulario ________________________________________

Criterio di Von Mises __________________________________________________

Upsetting __________________________________________________

pressione media all’interfaccia

tensione assiale all’interfaccia

Estrusione ___________________________________________________

;	deformazione reale

;	carico di estrusione

;	tensione di flusso plastico media